Chojnice, dnia 8 marca 2010r.

PRiWZ 341- 4/10

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Urząd Miejski w Chojnicach, w nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 24.02.2010 r. 
w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 51702 – 2010 przetargu nieograniczonego na:

Budowę boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Rzepakowej 
w Chojnicach – Etap I

Informuje, że wprowadza następujące zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- Załącznik nr 2 Specyfikacje, Specyfikacja budowlana, SST Zagospodarowanie terenu, SST-30 Nawierzchnie syntetyczne boisk i wyposażenie boisk,

pkt 2.3. Materiały na boisk do piłki nożnej z trawy syntetycznej

otrzymuje następujące brzmienie:

Nawierzchnia sportowa z trawy syntetycznej wys. min. 6 cm wykonaną z tworzywa PE lub PP-PE. Trawa wypełniona po zamontowaniu piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym o frakcjach i ilości zgodnej z karta techniczną producenta zastosowanej trawy syntetycznej.

Minimalne wymagania dla trawy syntetycznej:

- wysokość włókna 60 mm

- ilość pęczków min. 8600/m²

- grubość monofilamentu 200 µm

- ilość włókien 125.000 szt./m²

-ciężar całkowity nawierzchni 2300 g/m²