Chojnice, 06.06.2011 r.

BI. 271.10.2011

Urząd Miejski w Chojnicach, Wydział Budowlano – Inwestycyjny udziela odpowiedzi na postawione zapytania dotyczące ogłoszonego dnia 26.05.2011 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 148775-2011 przetargu nieograniczonego na „ Zagospodarowanie Parku 1000 – lecia  w Chojnicach – część I”

Pytanie nr 12

Nawierzchnie mineralne przepuszczalne. .

SST zawiera zapis, że mieszanka mineralna powinna mieć ściśle określone uziarnienie, które jednak nie jest w owej specyfikacji określone, podaje się tylko frakcje poszczególnych warstw. Brak krzywej przesiewu lub innych wymagań, które precyzowałyby skład                          i uziarnienie.

Odpowiedź

Nawierzchnie mineralne przepuszczalne ogrodu botanicznego powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

  - Wodoprzepuszczalna nawierzchnia naturalna wyprodukowana na bazie składników mineralnych. Nawierzchnia drobnoziarnista, nie zawierajaca domieszek recyklingowych. Całkowicie bezpieczna i neutralna dla środowiska, zgodna z zaleceniami Instytutu Badawczego ds. Rozwoju i Kształtowania Krajobrazu FLL: Planowanie, Budowa oraz utrzymanie nawierzchni mineralnych oraz wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 r. (Dz. U. Nr 165, poz. 1359 ze zmianami). Nawierzchnia zgodna z norma DIN 18035-5.

  - Parametry techniczne warstwy wierzchniej

    - Kolor                                                             -popielaty

    - Wilgotność opt .                                            -9,6%

    - Wsp. filtracji                                                 -8,1*10-3 [cm/s]

    - Max. gęstość szkieletu mineralnego            -1,872 [g/cm ]

      - Ziarna > 0,5 mm                                   -68,20 %

      - Ziarna > 0,25 mm                                   -78,20 %

      - Ziarna > 0,063 mm                                 -91,80 %

      - Frakcja żwirowa                                     -33,69 %

      - Frakcja piaskowa                                    -58,98 %

      - Frakcja pyłowa                                        -7,33 %

  - Parametry techniczne warstwy podbudowy

    - kolor					      -popielaty

    - wilgotność   opt .                                           -10,30 %

    - Wsp. filtracji                                                  -6,6*10-3 [cm/s]

    - Max. gęstość szkieletu mineralnego              -2,00 [g/cm ]

      - Ziarna > 0,5 mm                                       -71,78 %

      - Ziarna > 0,25 mm                                     -81,78 %

      - Ziarna > 0,063 mm                                   -93,80 %

      - Frakcja żwirowa                                       -51,92 %

      - Frakcja piaskowa                                      -43,41 %

      - Frakcja pyłowa                                         -4,67 %

Pytanie nr 13

Podbudowa z kruszywa łamanego z granitu niesortowalnego. Brak precyzyjnych wymagań, frakcji. Czy można zastosować kruszywo łamane 0-31,5 mm?

Odpowiedź

Należy zastosować kruszywo łamane granitowe  i może być ono frakcji 0-31,5mm

Pytanie nr 14

Warstwa piasku. Czy na warstwę odsączającą należy zastosować kruszywo płukane 2 – 8 mm sugerowane w projekcie, czy możliwe jest zastosowanie piasku o wodoprzepuszczalności – wartość współczynnika wodoprzepuszczalności K10>8 m/dobę.

Odpowiedź

Jako warstwę odsączającą można zastosować piasek o wodoprzepuszczalności            K10>8m/dobę

Pytanie nr 15

W przedmiarach pojawiają się pozycje dotyczące nawierzchni z klinkieru. Jednak dotyczą one róźnych grubości 45 i 40 mm. SST mówi o grubości 45 mm. Proszę o sprecyzowanie grubości oraz podanie kolorystyki.

Odpowiedź

Kostkę klinkierową gr.40mm planowano zastosować w altanach. Dopuszcza się zastosowanie w tych miejscach kostki gr.45mm. Kolor kostki klinkierowej ceglasty.

Pytanie nr 16

Brak w dokumentacji SST dotyczącej geowłókniny.

Odpowiedź

- Należy zastosować geowłókninę o następujących przybliżonych parametrach :

    - ciężar 200   [g/m2]

    - grubość 1,3 [mm]

    - wytrzymałość na rozciąganie 14 [kN/m]

    - wydłużenie w chwili zerwania   50 [%]

    - wytrzymałość na przebicie dynamiczne 19[mm]

    - wytrzymałość na przebicie statyczne 2,1[kN]

    - wodoprzepuszczalność prostopadła 34 [mm/s]

MW                                                                                                       BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster